리콜제품 리스트(21개)

<문의처>

☞ 국표원 제품시장관리과(043-870-5425), 한국제품안전협회(02-890-8300)

1. 학용품(필통) : 2개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	㈜재준상사 02-863-7809	한국	B441A145 -4001	WG1416 라바 사각필통	ㅇ 가소제 DEHP 195배 초과 - 표면남색, 19.5 (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환
2	((주)바른손) 02-596-4411	중국	B441A002 -7008A	봉제필통	ㅇ 가소제 DEHP 256배 초과 - 표면연질장식사각, 25.6 (기준치 0.1 % 이하) ㅇ 표시사항 미비 - 제조자명 미표시		수거· 교환

2. 학생용가방 : 7개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	K7017 (-) 070-7726- 4510	베트남	-	ELSTINKO KIDS	ㅇ 납 23.34배 초과 - 네임텍 노랑테두리 : 2,100 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ㅇ 가소제 314~386.1배 초과 - 측면 고무패치 DEHP : 31.40 % - 전면 고무패치 DEHP : 38.61 % (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환
2	- (㈜서양네트웍스) 1577-0087	중국	-	(BL)컬러배색책가방	ㅇ 알러지성 염료 검출 - Disperse Blue 35 : 겉감(navy) : 74.7 mg/kg, 겉감(blue) : 31.4 mg/kg (기준 : 사용하지 말 것)		수거· 교환
3	크래프트 (크래프트) 02-2049- 8888	중국	-	Q51DG 2251	ㅇ 가소제 74.3~94.2배 초과 - 네임택 비닐 DEHP : 9.42 % - 반짝이 위 코팅 DEHP : 7.43 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환
4	TAE (㈜이랜드월드) 080-023- 0456	베트남	-	EDAK 54101E-00	ㅇ 가소제 232.1배 초과 - 네임택 비닐 DEHP : 23.21 % (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환· 수리
5	- ((주)한멋코퍼레이션) 02-2047- 7001	중국	-	HLBSE 3123	ㅇ 납 34.45~57.78배 초과 - Brown 인조가죽 코팅 : 5,200 mg/kg - Green 인조가죽 코팅 : 3,100 mg/kg (기준치 90 mg/kg 이하) ㅇ 가소제 209.5~253.0배 초과 - White인조가죽 코팅 20.95% : DEHP 20.57%, BBP 0.38 % - Brown인조가죽 코팅25.30% : DEHP 24.88%,BBP : 0.42 % - Green인조가죽 코팅24.44% : DEHP 24.31%,BBP : 0.13 % (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환
6	엠코 (-) 02-556- 3377	한국	-	71114- 11539	ㅇ 납 2.29배 초과 - 검정 인조가죽 코팅 : 206 mg/kg, (기준치 90 mg/kg 이하) ㅇ 카드뮴 4.51배 초과 - 검정 인조가죽 코팅 : 338 mg/kg, (기준 : 75 mg/kg 이하) ㅇ 폼알데하이드 1.22배 초과 - 검정(mesh) : 91.4 mg/kg (기준치 75 mg/kg 이하) ㅇ 가소제 202.8~286.5배 초과 - 네임택 비닐 DEHP : 20.28 % - 검정인조가죽 코팅 28.65%: DEHP 28.58%, BBP 0.07% (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환
7	K&L (㈜이랜드패션월드사업부) 080-023- 0456	베트남	-	OHAK521B01	ㅇ 납 11.12배 초과 - 인조가죽 코팅 Brown : 1,000 mg/kg (기준치 90 mg/kg 이하)		수거· 교환

3. 완구 : 10개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	RONG HUA (성광교역) 031-985-8025	중국	B365R333- 1001	파워배낭물총	ㅇ 프탈레이트계가소제 126배 초과 - DEHP 12.6% (기준 0.1%)		수거· 교환
2	MINGHAI TOYS (제우스상사) 031-529-8891	중국	B361R5789-4001	또봇W물총	ㅇ 프탈레이트계가소제 160배 초과 - DEHP 16% (기준 0.1%)		수거· 교환
3	tian yaing wanju (서울완구) 02-2692- 7153	중국	B361R2276-0001	라바뽁뽁이 스프링	ㅇ 프탈레이트계가소제 133배 초과 - DEHP 13.3% (기준 0.1%)		수거· 교환
4	UNI-REGENT (원화실업(엠키즈)) 031-793-8601	중국	B362R274- 8028	DOLL&DOLL BATH PLAY SET	ㅇ 프탈레이트계가소제 209배 초과 - DEHP 20.9% (기준 0.1%)		수거· 교환
5	UNI-REGENT (원화실업(엠키즈)) 031-793-8601	중국	B362R274- 8028A	삑삑오리가족	ㅇ 프탈레이트계가소제 235배 초과 - DEHP 23.5% (기준 0.1%)		수거· 교환
6	UNI-REGENT (원화실업(엠키즈)) 031-793-8601	중국	B362R274- 8021	썬더볼트 오토바이	ㅇ 프탈레이트계가소제 33배~ 61배 초과 - DEHP 5.6%,DBP0.5%,DINP 3.3% (기준 0.1%)		수거· 교환
7	(신광사) 031-404- 7822	중국	B362A237-7001A	에디슨스파이더큐브	ㅇ 납 7.82배 초과 - 2,347 mg/kg (기준 300mg/kg)		수거· 교환
8	(신광사) 031-404- 7822	중국	B362A237-7001A	에디슨탑큐브	ㅇ 납 6.02배 초과 - 1,807 mg/kg (기준 300mg/kg)		수거· 교환
9	SHANTOU CHENGHAI YASHIHUI TOYS CO.LTD (오로라상사) 031-998-1038	중국	B361R3464-1004	인형(닭)	ㅇ 프탈레이트계가소제 100배 초과 - DEHP 10.0% (기준 0.1%)		수거· 교환
10	(㈜토이앤퍼즐) 031-737-2288	중국	B361A010- 7001A	큐브퍼즐	ㅇ 카드뮴 2.38배 초과 - 179.2 mg/kg (기준 75mg/kg)		수거· 교환

4. 가정용섬유제품 : 2개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	대영 (거화아이엔씨(주)) 1644-8110	한국	-	헬로키티 사각 크로스백	ㅇ 납 1.81배 초과 - 163.5 mg/kg (기준 90mg/kg)		수거· 교환
2	㈜재준상사 (㈜아이윌팬시) 02-322- 8108	중국	-	라바 사각포켓크로스백	ㅇ 납 4.37배 초과 - 393.3 mg/kg (기준 90mg/kg)		수거· 교환