배 소포장 유통활성화 사업 시행계획

시행대상 : 배 15kg / 7.5kg 포장상자

시행방법 : 15kg→(10kg 소포장) / 7.5kg→(5kg 소포장)

시행시기 : 2019년 8월 1일부터(시행일 이후 도매시장 유통금지)

진행경과 : 배 품목 소포장화 유통 추진 제1차 실무회의('18.4.11), 2차 실무회의 ('18.5.10), 관계기관 협의회('18. 7. 31), 제3차 실무회의('18. 12. 11)

교육 및 홍보계획

❍ 생산자 교육 * (사)한국배연합회 주관

- 교육대상·기간 : 전국 주산지별 배 생산농가(‘19. 1. 1.∼)

- 교육방식 : 배 생산농가 영농 교육시 교과목으로 편성·교육실시 지원

❍ 언론홍보 * 농림축산식품부, 농협중앙회, (사)한국배연합회 주관

- 홍보대상·기간 : 배 생산농가, 중도매인 등(‘19. 1. 1.∼)

- 홍보방식 : 농민신문 등 농업계통 일간지에 소포장 시행 홍보

❍ 홍보물 제작·배포 * 농협중앙회, 중도매인, (사)한국배연합회 주관

- 홍보대상·기간 : 배 생산농가, 중도매인 등(‘19. 1. 1.∼)

- 홍보방식 : 단일화 된 홍보물(포스터, 유인물, 현수막 등)을 제작하여 생산자, 중도매인, 경매사 등에게 배포

❍ 생산·유통자 상생 협의회 개최(배 소포장화 및 지베렐린 사용근절)

- 일시·장소 : 2019. 2. 15.(금) / 미정

❍ 전국 공영도매시장 등 경매사 워크숍 개최(배 소포장화 정착 교육 등)

- 일시·장소 : 2019. 2. 22.(금) / 미정

❍ 농산물 표준 거래단위 배 15kg, 7.5kg 규격 제외 : 농림축산식품부

- 관련법률 : 농산물 표준규격 / 관련조항 : 제3조(거래단위)

붙임1		배 10kg 상자규격 및 적재·포장 방법

1	배 10kg 상자규격

10㎏ 상자 포장방법

❍ 10㎏ 포장은 선물세트 판매용 포장이 아니고 도매 유통용 포장으로서 포장방법은 15㎏ 포장방법과 동일한 배+팬캡 또는 그물망+PSP(Polysty  rene paper) 난좌+골판지패드+발포PE 그물망 패드+골판지 상자를 사용

10㎏ 골판지상자 규격

❍ 10㎏ 포장용에 사용되는 난좌규격은 425㎜×315㎜×40㎜로서 상자의    규격은 440㎜×330㎜×250㎜ ±20㎜이며, 골판지상자의 두께는 6∼8㎜   DW(이중양면골판지) B/A골 또는 B/B골을 사용

<상자형태>

코드번호	상자형태
0201

2	배 10kg 상자 표준파렛트 평면 적재패턴

	❍ 표준파렛트 적재효율 - 15㎏ 상자는(510㎜×360㎜×250㎜)는 91% 10㎏ 상자(440㎜×330㎜×250㎜)는 96%로서 더 향상되었음. ❍ 1단 적재수량은 15㎏에서는 6개, 10㎏에서는 8개를 적재 할수 있음.

<표준파렛트(1,100㎜×1,100㎜)에 대한 평면적재 효율 비교>

번호	품목	규격(㎜)	1단 적재수량	적재효율(%)	비 고
1	배 15㎏	510×360×250	6	91.04	파렛트 규격 1,100×1,100
2	배 7.5㎏	510×360×130	6	91.04
3	배 10㎏	440×330×250	8	96.00
4	배 5㎏	440×330×130	8	96.00

3	배 10kg 상자 압축강도 설계

<상자 압축강도 설계>

원지종류	원료배합 비율	원지종류	원료배합 비율
KLB	표면: UKP1), 이면: UKP	K	KOCC (50%) + AOCC (50%)
SC마니라	표면: BKP2), 이면: Manila recycled paper	B	표면: Kraft recycled paper (10%), 이면: KOCC (90%)
백K	표면: BKP (30%), 이면: KOCC3) (50%) + Manila recycled paper (20%)	S	KOCC (100%)
KA	표면: UKP (30%), 이면: AOCC4) (40%) + KOCC (30%)	강화	S+S 또는 S+B 또는 S+K원지를 합지 저평량 강화골심지의 경우 -CK, AK, UK, RK, KK 등

<골의 종류와 특징>

골종류	특 징
A골	완충성 우수, 유통되고 있는 골판지의 대부분을 차지
B골	완충성은 떨어지지만 평면압력이 강하기 때문에 통조림, 병 등의 상품에 적합.
E골	낱포장 혹은 속포장에 주로 사용. 칼라인쇄된 소포장용 골판지상자에 주로 사용

<골 종류에 따른 강도비교>

골종류	골의 수(30cm)	골의 높이(㎜)	골짜임율	수직압강(%)	평면압강(%)
A 골 B 골 E 골	34±2 50±2 90±5	4.6~4.8 2.5~2.88 1.4~1.6	1.50~1.65 1.35~1.42 1.20~1.35	100 75 60	100 150 350

<골판지의 종류와 용도>

골판지의 종류	용도	도형
양면골판지 (Single wall C/B)	내용물의 무게가 가벼운 포장재
이중양면골판지 (Double wall C/B)	중량물 또는 내용물의 파손이 쉬운 제품 포장용

4	배 10kg 상자 포장 방법

5㎏ 난좌에 5과∼9과 포장시 난좌도면과 10㎏ 포장시 2단 적재

5kg                     10kg

5과   10과

6과   12과

7과   14과

8과   16과

9과   18과

5㎏ 난좌에 10과~14과 포장시 난좌도면과 10㎏ 포장시 2단 적재

5kg                     10kg

10과   20과

11과   22과

12과   24과

13과   26과

14과   28과

붙임2		배 소포장화 유통의 경제적 효용성

소포장의 필요성

❍ 통계청 인구주택 총 조사결과 우리나라 전체 17백만 가구 중 약 25%에 해당하는 4.1백만 가구가 1인 가구인 것으로 조사

* 핵가족 가구에 맞추어 필요한 양만큼을 포장, 판매하는 상품이 늘어나는 추세

* 가격이 싼 대량포장 상품이 아닌 필요한 만큼만 살 수 있는 소포장 상품이 인기

타 품목 소포장 성공 사례

❍ 소포장화에 따른 품목별 경매가 상승

품 목	변경(전)	변경(후)	경매가 상승(%)	변경시기
단감	15kg	10kg	20	2011
감귤	15kg	10kg	10	2004
참외	15kg	10kg	15	2011
자두	10kg	5kg	40	2013
복숭아	15kg	10kg	40	2011

* 단감 10㎏ 경량화 사업 이후 상자당(1,511원→1,820원)으로 309원의 수익증대

* 감귤 : 5kg, 3kg, 2.5kg 등의 소포장 개발 후 유통개선 등 지속적 수익증대

* 참외 : 2010년 ‘참외 박스 경량화 사업’을 실시 이후 10kg 사용으로 경매가 상승

* 자두 : 10kg에서 5kg으로 소포장화 이후 1kg당(1,923→2,647원) 724원의 수익증대

* 복숭아 : 15kg에서 10kg으로 소포장화 이후 1kg당(1,459→2,332원) 863원의 수익증대

기대효과 : 소포장화(7.5kg→5, 15kg→10)

❍ 단위별 출하 중량대비 경매가 상승 등 kg당 수취가격 증가 기대

❍ 5kg, 10kg 포장자재 호환 사용이 가능하여 농가에게 편익성 제공

❍ 소포장 유통으로 소비자에게 편의성 제공 및 배 소비촉진에 기여